华樾精细化工（昆山）有限公司

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT NAME:DISPERSANT

TYPE:  111

| PROPERTIES | DATA | STANDARD REGULATION |
| --- | --- | --- |
| 外观APPEARANCE | 无色透明液体 Colorless transparent liquid | Q/YQEH73 standard |
| PH值PH VALUE | 6-8 |  |
| 粘度VISCOSITY（spin 3 /30rpm） | 2670CPS |  |
| 密度Density | 1.05g/ml |  |
| 酸值Acid value | 35.5 |  |
| 非挥发物质Non-volatile matter (10 min., 150 °C | 80% |  |

| *MEASURED BY ELECTRON MICROSCOPE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

RECOMMEND APPLICATION:

INDUSTRIAL PAINTS,PIGMENT INK, PESTICIDES,COSMETICS etc.

PACKING: 25/200 KG/TANK

ADD：江苏昆山花桥立德企业园5-1

www.hy-chemical.cn