华樾分散剂在双组份聚氨脂涂料的应用

双组分聚氨酯涂料一般是由异氰酸酯预聚物（也叫低分子氨基甲酸酯聚合物）（-NCO基团）和含羟基（-OH基团）树脂两部分组成，通常称为固化剂组分和主剂组分。这一类涂料的品种很多，应用范围也很广，根据含羟基组分的不同可分为丙烯酸聚氨酯、醇酸聚氨酯、聚酯聚氨酯、聚醚聚氨酯、环氧聚氨酯等品种。一般都具有良好的机械性能、较高的固体含量、各方面的性能都比较好。是很有发展前途的一类涂料品种。主要应用方向有木器涂料、汽车修补涂料、防腐涂料、地坪漆、电子涂料、特种涂料、聚氨酯防水涂料等。缺点是施工工序复杂，对施工环境要求很高，漆膜容易产生弊病。

单组分聚氨酯涂料主要有氨酯油涂料、潮气固化聚氨酯涂料、封闭型聚氨酯涂料等品种。应用面不如双组份涂料广，主要用于地板涂料、防腐涂料、预卷材涂料等，其总体性能不如双组分涂料全面。

| 双组份亮光白面漆 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 原料 | 重量/g | 供应商 | 工序 |  |
| A组分 |  |  |  | 按配方顺序添加组分,添加 |  |
|  |  |  |  | 过程中需持续搅拌 |  |
| 1 | 去离子水 | 6.6 |  | 依次1.2.3.4.5.6..7加入分散，入砂磨，，细度<10um，检查油缩 |  |
| 2 | 10%HT | 0.6 | 防沉剂 |  |  |
| 3 | 110 | 2 | 分散剂/华樾 |  |  |
| 4 | 1040 | 0.1 | 润湿剂/华樾 |  |  |
| 5 | DMEA | 0.1 | pH调节剂 |  |  |
| 6 | DPM | 2.4 | 助溶剂 |  |  |
| 7 | R-2196 | 28 | 钛白粉 |  |  |
| 8 | Antkote® 2042N | 53 | 乳液/万华 | 依次8.9.10.11.12.13.加入分散，检查油缩 |  |
| 9 | DPNB | 3 | 助溶剂/伊士曼 |  |  |
| 10 | BYK 011 | 0.2 | 消泡剂/BYK |  |  |
| 11 | DPM | 0.6 | 助溶剂 |  |  |
| 12 | BYK 346 | 0.3 | 流平剂/BYK |  |  |
| 13 | 104BC | 1 | 防针孔/AIR |  |  |
| 14 | Vesmody® U605 | 0.3 | 聚氨酯增稠剂/万华 | 稀释后加入 |  |
| 15 | 去离子水 | 1.8 | / |  |  |
| Total |  | 100 |  |  |  |
| B组分 |  |  |  | 按配方顺序添加组分,添加 |  |
|  |  |  |  | 过程中需持续搅拌 |  |
| 1 | Aquolin® 270 | 10 | 固化剂/万华 |  |  |
| 2 | HT 600 | 5 | 固化剂/万华 | 充分混合均匀 |  |
| 3 | PGDA | 5 | 溶剂 |  |  |
| Total |  | 20 |  |  |  |
| 配方基本参数 |  |  |  | 配方基本性能 |  |
| 固含（A组分） | 54% |  |  | 光泽（60°，碳钢） | 90% |
| NCO/OH | 1.5 |  |  | 硬度 | H-2H |

判定：无颗粒，白度高，耐水性好。