华樾精细化工（昆山）有限公司

试验报告（Test Report） 2023/06/30

试验目的：

分散剂在四氧化三铁的测试、

1、粒径小于1微米。2、用六偏磷酸钠磨的浆变红了，不行。

四氧化三铁是一种无机物，化学式为Fe3O4，为具有磁性的黑色晶体，故又称为磁性氧化铁。不可将其看作"偏铁酸亚铁"[Fe(FeO2)2]，也不可以看作氧化亚铁（FeO）与氧化铁（Fe2O3）组成的混合物，但可以近似地看作是氧化亚铁与氧化铁组成的化合物（FeO·Fe2O3）。 此物质不溶于水、碱溶液及乙醇、乙醚等有机溶剂。天然的四氧化三铁不溶于酸溶液，潮湿状态下在空气中容易氧化成氧化铁（Fe2O3）。通常用作颜料和抛光剂，也可用于制造录音磁带和电讯器材。

设计配方（Formula）

| 配方1 | 配方2 |
| --- | --- |
| 四氧化三铁：50%（客户提供） | 四氧化三铁：50%（客户提供） |
| 六偏磷酸钠：4% | 分散剂1996：4%（华樾） |
|  | 润湿剂1040：1（华樾） |
| 水：46% | 多功能95B：0.5（华樾） |
|  | 增稠剂LB：5（华樾） |
|  | 增稠剂12：0.2 |
|  | 水：39.3% |

设计工艺（Processing）：

0.3-0.5锆珠,研磨5小时

物理结果（Result）

|  | 配方1 | 配方2 |
| --- | --- | --- |
| PH |  |  |
| 粘度Viscosity |  |  |
| 储存稳定性Storage Stability（55℃ 7 days） |  | 第7天PASS |

ADD：江苏昆山花桥立德企业园5-1

www.hy-chemical.cn