华樾精细化工（昆山）有限公司

试验报告（Test Report） 2023/5/29

试验目的：

分散剂在铜铬黑与无机纳米涂料中的测试：树脂PH值14，强碱。

1、目测没有颗粒。2、喷在金属基材上不漏底

设计配方（Formula）

配方1（华樾配方）

铜铬黑：20%

无机树脂：100%

分散剂5027W（华樾）：3%

润湿剂1040（华樾）：2%

增稠LB10%：10%

增稠12#：0.4%

水：69.60%

设计工艺（Processing）：

0.3-0.5锆珠,研磨3小时

物理结果（Result）

|  | 配方1 | 配方2 |
| --- | --- | --- |
| PH |  |  |
| 粘度Viscosity |  | 60KU |
| 储存Storage Stability（55℃ 7 days） |  | PASS |

喷涂效果:

评判：马口铁上无颗粒。

ADD：江苏昆山花桥立德企业园5-1

www.hy-chemical.cn